SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT



Faza

PROJEKT TECHNICZNY UPROSZCZONY

Temat

MODERNIZACJA ULICY WIOSENNEJ

DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓŁ W

CHEŁMIE ŚLĄSKIM

Inwestor

URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI

Opracował

mgr inż. Henryk Krzyżowski, upr. bud. 144/1966/KŁ(rt ul. Miła 3 43-200 Pszczyna l/Data: maj 2006i\

D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE |1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

(Specyfikacja Techniczna D-MOO.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do^wymagań wspólnych ,dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru

dla zadania: modernizacja [remont] drogi transportu rolnego w Chełmie Śląskim w

ul. Wiosennej na długości 1340 mb

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST  ROBOTY DROGOWE :

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie

D.06:03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

1.4.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem zabezpieczeniem ruchu

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim

konstrukcji nawierzchni

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową ST, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i zakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie  terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową i ST w terminie uzgodnionym z wykonawcą robót.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.    Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Rodzaj sprzętu i transportu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty.

Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.  Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż                  + l0  c m

Specyfikacje Techniczne

D – 04.01.01

Koryto Wraz z Profilowaniem i Zagęszczaniem Podłoża

D.0401.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryt wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach modernizacji [remontu] drogi transportu rolnego w Chełmie Śląskim w ciągu ul. Wiosennej na długości 1340mb

1.2. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały

Nie  występują.

3. Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne"pkt. 3

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonywania koryta i profilowania podłoża z zagęszczaniem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

· równiarek lub spycharek uniwersalnych,

· walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego etc na i przez teren budowy przez cały czas trwania robót, aż do ich zakończenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne'1 pkt 2.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.

Odbiór robót

Roboty podlegaj następującym etapom odbioru :

a)   odbiorowi robót ulegających zakryciu

b)  końcowemu odbiorowi całych robót

Odbiór robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.02.02

PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanej mechanicznie w ramach modernizacji [remontu] drogi transportu rolnego w Chełmie Śląskim w ciągu ul. Wiosennej  długości 1340mb

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie. Roboty obejmują wykonanie podbudowy:

a)  o grubości 15 cm - warstwa dolna

b)  o grubości 8 cm - warstwa górna

X   Materiały

(Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00. .Wymagania ogólne" pkt l.5.

;2-l. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów

; Wszystkie materiały zużyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych [z inspektorem nadzoru.

Materiałem do wykonania podbudowy będzie kruszywo łamane, uzyskane w wyniku [przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą wodociągową, frez asfaltowy mielony.

3.    Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.

3.1. Do wykonania warstw podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować następujące rodzaje sprzętu :

a)  równiarki lub układarki

b) spycharki

c)   walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania

4.    Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.1. Transport kruszywa może się odbywać dowolnymi samochodami samowyładowczymi.   5. 5.Wykonanie robót

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowej.

Każda warstwa podbudowy winna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem

wymaganych spadków.

Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-06.03.01

ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

D.06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze ścinaniem i uzupełnieniem poboczy gruntowych w ramach modernizacji [remontu] drogi transportu rolnego w Chełmie Śląskim w ciągu ul. Wiosennej na długości 1340mb

1.2. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2.    MATERIAŁY

2.1. Do uzupełnienia poboczy należy zastosować grunty rodzime z kruszywami odpadowymi.

3.    SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

4.    TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej specyfikacji, można skorzystać z dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5.    WYKONYWANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Ścinanie poboczy

Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym,

Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

5.3 Uzupełnianie poboczy

W przypadku występowania ubytków i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane.

